7 Отделочные работы
7.1 Общие требования
7.1.1 Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от 5 до 30°С, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не указано производителем материала. Данный температурно-влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ.

7.1.2 При производстве обойных работ указанный температурно-влажностный режим следует поддерживать до сдачи объекта в эксплуатацию.

7.1.3 Фасадные отделочные работы с применением строительных растворов следует проводить при среднесуточной температуре окружающей среды и температуре основания от 5 до 30°С, если иное не предусмотрено проектом. Следует обеспечивать поддержание среднесуточной температуры окружающей среды в заданном диапазоне в течение 2 сут до начала отделочных работ и не менее 7 сут после их окончания.

7.1.4 Допускается проведение малярных работ с применением красок на органических растворителях при температуре не ниже минус 10°С.

7.1.5 До начала отделочных работ должны быть выполнены и приняты следующие работы:

- полностью завершены работы по монтажу строительных конструкций;

- смонтированы и опрессованы санитарно-технические коммуникации;

- смонтированы и опробованы скрытые электротехнические сети;

- устроены гидроизоляционные, теплоизоляционные слои, а также выполнены выравнивающие стяжки перекрытий;

- проведена заделка швов между блоками и панелями;

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

- остеклены световые проемы;

- смонтированы закладные изделия.

7.1.6 До начала фасадных отделочных работ дополнительно должны быть выполнены и приняты следующие работы:

- устроена наружная гидроизоляция;

- выполнена кровля с деталями и примыканиями;

- устроены конструкции пола на балконах; 

- установлены все крепежные элементы (для установки водосточных труб, декоративных элементов и т.д.) согласно проектной документации.

7.1.7 Прочность строительного основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать требованиям проектной документации.

7.1.8 Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо провести обеспыливание обрабатываемой поверхности и, при необходимости, обработать основание грунтовочным составом для снижения или выравнивания его впитывающей способности.

7.1.9 Предварительную обработку основания следует проводить с помощью грунтовочных составов заводского изготовления на основе водорастворимых полимеров, допускается применение материалов на другом связующем по рекомендации производителя материала покрытия. Тип грунтовки для обработки основания подбирают согласно требованиям, представленным в таблице 7.1.


Таблица 7.1 - Типы грунтовочных составов
	
	
	

	Тип грунтовочного состава
	Назначение
	Область применения

	ГС 1
	Снижение впитывающий способности основания
	Для обработки сильно впитывающих (гигроскопичных) оснований

	ГС 2
	Выравнивание впитывающей способности основания
	Для обработки оснований, выполненных из разнородных материалов

	ГС 3
	Укрепление слабых оснований
	Для обработки осыпающихся и мелящих оснований

	ГС 4
	Подготовка гладких невпитывающих оснований
	Для обработки оснований, выполненных из монолитного или сборного железобетона. Включают в свой состав минеральные наполнители для придания поверхности шероховатости

	ГС 5
	Создание разделительного слоя между основанием и покрытием
	Применяются для обработки оснований, имеющих низкую адгезию к материалу покрытия, или для создания защитного слоя между плохо совместимыми материалами

	ГС 6
	Предотвращение коррозии
	Применяются для обработки бетона и арматуры при производстве ремонтных работ, также подходят для обработки металлических элементов на фасадах зданий, в том числе закладных деталей

	ГС 7
	Подготовка поверхности под окраску или декоративную отделку
	Применяются для обработки оснований перед окраской или декоративной отделкой, могут изготовляться из материала покрытия путем его разведения

	ГС 8
	Грунтовочные составы специального назначения
	Входят в состав системы отделочных или изоляционных покрытий, применяются согласно инструкции производителя


7.1.10 Грунтовочные составы следует наносить с помощью валика или кисти, допускается нанесение с помощью средств малой механизации.

7.1.11 При производстве работ с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов необходимо соблюдать требования СП 163.1325800.

7.1.12 Работы по защите строительных конструкций от коррозии следует выполнять в соответствии с требованиями СП 28.13330, СП 72.13330.


7.2 Производство штукатурных работ
7.2.1 Перед началом производства штукатурных работ необходимо провести проверку соответствия основания требованиям таблицы 7.2. В случае установления наличия недостатков основания необходимо принять меры для их устранения.


Таблица 7.2 - Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства штукатурных работ*
_________________
* Измененная редакция, Изм. N 1.

	
	
	
	

	Контролируемый параметр
	Описание
	Контроль (метод, объем, допустимое отклонение)
	Меры по устранению дефектов

	Наличие инородных веществ и включений на поверхности
	Проверяют на наличие:

- инородных веществ на поверхности основания (грязь, брызги раствора, остатки древесины от опалубки, сажа и др.);

- известковые высолы на поверхности
	Сплошной визуальный осмотр, наличие инородных веществ и включений не допускается
	Удалить механическим способом или придать шероховатость (металлической щеткой, скребком или пескоструйным оборудованием и др.)

	Запыленность основания
	Проводят по поверхности рукой и устанавливают наличие пыли и грязи
	Сплошной визуальный осмотр, наличие пыли и грязи не допускается
	Удаляют пыль и грязь

	Поверхностная прочность основания
	Проводят по основанию острым краем металлического инструмента (шпатель, кельма и т.д.), при этом отмечают откалывание, осыпание.

Отслаивание определяют методом простукивания
	Инструментальный, не менее пяти измерений на каждые 100 мповерхности, осыпание не допускается
	Отслаивающиеся участки необходимо удалить. Слабые основания очищают до прочного слоя и (или) наносят грунтовочный состав ГС 3 по таблице 7.1

	Впитывающая способность основания
	Наносят чистую воду хорошо смоченной щеткой или валиком, если через 2 мин по стене еще скатывается вода или цвет основания не меняется, причинами могут быть:

- присутствие на основании остатков опалубочной смазки;

- превышение допустимых значений влажности основания;

- присутствие веществ, повышающих гидрофобность поверхности;

- присутствие мягких и отслаивающих частей основания
	Визуальный, не менее трех измерений на каждые 100 мповерхности, неоднородность не допускается
	Загрязненную смазкой поверхность очищают водой и щеткой с добавлением чистящих средств, после чего промывают чистой водой.

Возможна также механическая чистка

	Влажность основания
	Остаточную влажность верхнего слоя (20-30 мм) основания измеряют аттестованным влагомером
	Инструментальный, не менее трех измерений на каждые 100 м поверхности, влажность основания - не более 5% по массе
	Выдержать технологическую паузу в летний период не менее четырех недель, в зимний период - не менее 60 дней при температуре от 0°С до 5°С после отделения опалубки

	Температура основания
	Измерения проводят контактным термометром
	Инструментальный, не менее трех измерений на каждые 100 мповерхности, температура основания - от 5°С до 30°С
	Организуют обогрев или защиту от прямых солнечных лучей




7.2.2 Перед нанесением штукатурных растворов в зависимости от типа основания и применяемых штукатурных материалов необходимо провести подготовку основания.

7.2.3 Сильно впитывающие влагу основания из керамического кирпича, газо- или пеноблоков и т.д. необходимо обработать грунтовочным составом ГС 1 по таблице 7.1, нанося его на поверхность стены с помощью валиков, кистей или распылителей. Не допускается начинать штукатурные работы до высыхания нижележащего слоя. После нанесения грунтовочного слоя и до его высыхания необходимо защитить основание от попадания на него пыли.

7.2.4 Перед началом работ необходимо повторно определить впитывающую способность основания. В течение 2 мин цвет поверхности должен равномерно меняться от темного к светлому на всем участке. В случае если отдельные участки впитывают влагу быстрее остальных, необходимо дополнительно обработать их грунтовочным составом ГС 2 по таблице 7.1 для выравнивания впитывающей способности поверхности основания.

7.2.5 Не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания необходимо обработать грунтовочным составом ГС 4 по таблице 7.1 в случае применения гипсовой или известково-гипсовой штукатурки или нанести минеральную грунтовку или обрызг в случае применения цементных и известково-цементных штукатурок. В случае применения обрызга к штукатурным работам стоит приступать не ранее чем через 24 ч после его нанесения, при применении грунтовочного состава ГС 4 по таблице 7.1 дальнейшие работы разрешается проводить не ранее высыхания нижележащего слоя.

7.2.6 Штукатурный раствор на цементном или известково-цементном вяжущем допускается наносить как в один слой, так и послойно согласно инструкции производителя материала. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего. В зависимости от типа работ, штукатурного раствора, типа основания, неровности стены и толщины слоя, если это предусмотрено проектом, выбирается, при необходимости, штукатурная сетка и крепится на стену. Выбор штукатурной сетки и способа ее крепления проводят согласно требованиям, представленным в таблице 7.3. Все типы штукатурных сеток монтируются внахлест (за исключением штукатурных сеток, которые монтируются только встык) с перекрытием не менее 100 мм. 

7.2.7 При выполнении внутренних штукатурных работ растворами на гипсовой основе допускается проводить работы без использования штукатурной сетки. Штукатурные растворы на гипсовой основе наносят в один слой, если иное не установлено производителем материала. При оштукатуривании потолков слоем более 20 мм необходимо установить оцинкованную штукатурную армирующую сетку. Русты и стыки разнородных материалов штукатурят с армированием слоя стеклотканой штукатурной сеткой с размером ячейки 5 мм и плотностью не менее 120 г/м.

7.2.8 Штукатурные растворы не допускается наносить непосредственно на стальные детали, которые являются элементами конструкции. Если стальные детали (опоры или несущие балки) интегрированы в конструкцию, на которую должна наноситься штукатурка, следует защитить их от коррозии с помощью антикоррозионного покрытия или грунтовочного состава ГС 6 по таблице 7.1. Стальные детали следует укрывать металлической штукатурной сеткой в качестве основания под штукатурку.


Таблица 7.3 - Типы штукатурных сеток
	
	
	

	Тип штукатурной сетки
	Область применения
	Порядок монтажа

	Тканая металлическая сетка по ГОСТ 3826
	Тонкослойные штукатурки до 30 мм при выполнении фасадных отделочных работ
	Перед креплением сетки к стене ее необходимо обезжирить. Начинают монтаж металлической сетки от потолка, закрепляя верхний край полотнища по всей длине с помощью крепежных элементов, далее устанавливают крепление в шахматном порядке по всей поверхности стены. 

На стыках полотнища должны находить друг на друга с перехлестом 80-100 мм. Между сеткой и стеной необходимо обеспечить зазор 5-10 мм в зависимости от толщины слоя штукатурного раствора

	Стальная плетеная сетка (рабица) по ГОСТ 5336
	Для выполнения фасадных штукатурных работ на стенах площадью более 100 м при толщине слоя не более 50 мм
	

	Арматурная сварная сетка по ГОСТ 23279
	При штукатурных фасадных работах на поверхностях, подверженных усадке (новостройки, здания, стоящие на подвижных грунтах), при толщине слоя не более 50 мм
	

	Просечно-вытяжная
сетка согласно нормативным документам, технической документации или техническим условиям производителя
	Тонкослойные штукатурки; при выполнении фасадных штукатурных работ на стенах любой площадью при толщине слоя не более 50 мм
	


7.2.9 Требования к применению и порядку монтажа штукатурных сеток, стеклянных и армирующих лент приведены в [5].

7.2.10 Для обеспечения ровности поверхности на подготовленное основание устанавливают, при необходимости, штукатурные маяки (для высококачественной и улучшенной штукатурки) в такой последовательности:

- выставляют вертикальное положение крайнего маяка (контроль положения профиля осуществляется с помощью строительного уровня);

- после выставления уровня фиксируют профиль;

- устанавливают крайний маяк с противоположной стороны тем же способом;

- остальные направляющие устанавливают в плоскости, образованной двумя крайними маяками с шагом не менее чем на 10 см меньше длины используемого правила.

При выполнении работ штукатурными растворами на цементном или известково-цементном вяжущем не допускается фиксация маяков гипсовыми материалами.

7.2.11 Если иное не предусмотрено проектом, по завершении штукатурных работ маяки необходимо удалить и восстановить целостность поверхности тем же штукатурным составом.

7.2.12 Для проведения штукатурных работ необходимо применять сухие строительные штукатурные смеси по ГОСТ 33083 и ГОСТ 31377; в случае если это предусмотрено проектной документацией, допускается применение готовых штукатурных растворов по ГОСТ 28013. Приготовление и нанесение строительных растворов должны осуществляться согласно требованиям нормативных документов и указаниям производителя.

7.2.13 Качество производства штукатурных работ оценивают согласно требованиям, представленным в таблице 7.4. Категорию качества поверхности устанавливают проектом и оценивают согласно таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливают только для высококачественной штукатурки. 


Таблица 7.4 - Требования к оштукатуренным основаниям
	
	
	

	Контролируемый параметр
	Предельное отклонение
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	Простая штукатурка

	Отклонение от вертикали
	Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения
	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 70 м, журнал работ

	Отклонение по горизонтали
	Не более 3 мм на 1 м
	

	Неровности поверхности плавного очертания
	На площади 4 м не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент
	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ

	Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали
	Не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент
	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 70 м, журнал работ

	Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения
	Не более 10 мм на весь элемент
	

	Отклонение ширины откоса от проектной
	Не более 5 мм
	

	Улучшенная штукатурка

	Отклонение от вертикали
	Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения
	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 м, журнал работ

	Отклонение по горизонтали
	Не более 3 мм на 1 м
	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 м, журнал работ

	Неровности поверхности плавного очертания
	Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 3 мм
	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ

	Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали
	На площади 4 м не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент
	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 м, журнал работ

	Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения
	Не более 7 мм на весь элемент
	

	Отклонение ширины откоса от проектной
	Не более 3 мм
	

	Высококачественная штукатурка

	Отклонение от вертикали
	Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения
	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 м, журнал работ

	Отклонение по горизонтали
	Не более 1 мм на 1 м
	

	Неровности поверхности плавного очертания
	Не более 2 шт., глубиной (высотой) до 1 мм
	Измерительный, лекалом, не менее трех измерений на элемент, журнал работ

	Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали
	На площади 4 м не более 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент
	Измерительный, контроль двухметровой рейкой или правилом, не менее пяти измерений на каждые 50 м, журнал работ

	Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины
	Не более 4 мм на весь элемент
	

	Отклонение ширины откоса от проектной
	Не более 2 мм
	


7.2.14 Установку лепных изделий следует проводить после схватывания и высыхания штукатурного раствора. На фасадах зданий закладные детали перед установкой на них архитектурных элементов необходимо обработать антикоррозионными составами.

[bookmark: _GoBack]7.2.15 Декоративные отделочные работы выполняют с помощью декоративных сухих строительных штукатурных смесей по ГОСТ Р 54358 и готовых к применению декоративных составов на основе водорастворимых полимеров по ГОСТ Р 55818; допускается применение других материалов, если это предусмотрено ППР.


7.3 Производство шпатлевочных работ
7.3.1 При производстве шпатлевочных работ необходимо провести проверку соответствия основания требованиям, представленным в таблице 7.2. В случае установления наличия недостатков основания необходимо принять меры для их устранения, а также защитить основание от попадания прямых солнечных лучей в момент нанесения и до полного высыхания шпатлевочного покрытия.

7.3.2 Нанесение шпатлевок допускается на строительные основания температурой от 5°С до 30°С, если иное не установлено производителем материала. 

7.3.3 Минеральные шпатлевочные растворы готовят из сухих строительных смесей по ГОСТ 31387 и ГОСТ 31357 согласно инструкции производителя.

7.3.4 Готовые к применению шпатлевочные составы применяют согласно инструкции производителя.

7.3.5 Перед нанесением шпатлевочного состава необходимо убедиться, что основание является чистым, сухим и крепким. Шпатлевочные составы наносят шпателем, при этом сначала заполняют впадины, трещины и неровности, а затем наносят основной слой и выравнивают стальным шпателем. При необходимости после схватывания шпатлевка шлифуется.

7.3.6 При применении гипсовых штукатурок по ГОСТ 31377 допускается выполнять шпатлевочные работы гипсовым молочком, которое образуется после обработки поверхности свежей гипсовой штукатурки теркой и смоченной губкой.

7.3.7 После проведения штукатурных и (или) шпатлевочных отделочных работ качество полученной поверхности должно соответствовать проектному и удовлетворять требованиям, представленным в таблице 7.5.


Таблица 7.5 - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия
	
	
	

	Категория качества поверхности
	Назначение
	Требования (методы контроля)

	К1
	Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов)
	Допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются (контроль не проводится)

	К2
	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев
	Допускается наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются (контроль проводят при необходимости доведения качества поверхности до категории К3)

	К3
	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе)
	Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются, но они должны быть значительно меньше, чем при качестве поверхности категории К2 (контроль проводят при необходимости)

	К4
	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев).

Рекомендуется при установке бокового освещения
	Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника)



